Изоспан КАРКАС

пароизоляция

Изоспан КАРКАС — трёхслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и двух полимерных пленок, нанесенных на нетканое полотно с обеих сторон.

Изоспан КАРКАС разработан с учетом нормативов каркасного домостроения. Свойства материала Изоспан КАРКАС позволяют применять его в качестве:

- пароизоляции в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды и воздуха изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;

- паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонному основанию.

Изоспан КАРКАС выпускается в полотнах:

- стандартной ширины (1,6 м);

- увеличенной ширины (3,2 м), что позволяет сократить время монтажа, снизить расходы на проклейку нахлестов, повысить надежность пароизоляционного за счет меньшего количества нахлестов. Для удобства транспортировки полотно материала в рулоне сложено пополам по ширине;

- уменьшенной ширины (0,53 м) – для закладной, предназначенной для укладки под раму межкомнатной перегородки. Помогает решить проблему герметизации пароизоляционного слоя в местах врезки межкомнатной перегородки в основную конструкцию.

При соблюдении всех требований к монтажу применение пароизоляции Изоспан КАРКАС позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: утепленные скатные кровли, плоские кровли, каркасные стены, внутренние стены (межкомнатные перегородки), чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия, полы по бетонному основанию.

| Гарантия |  |
| --- | --- |
| 10 лет (подробности в гарантийном сертификате) |  |
| Расчетный прогнозируемый срок службы |  |
| 50 лет (подробности в гарантийном сертификате) |  |
| Геометрические параметры |  |
| Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 3,2 / 1,6 / 0,53 (±1,5%) |
| Площадь, м² | 70 / 13,3 (-0%) |
| Толщина, мм/мкм, ГОСТ EN 1849-2-2011 | 0,25 / 250 (±15%) |
| Технические характеристики |  |
| Масса на единицу площади, г/м2, ГОСТ EN 1849-2-2011 | 120 (±5%) |
| Водонепроницаемость, ГОСТ EN 1928-2011 (метод А) | водонепроницаем |
| Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020 | паронепроницаем* |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 | 220 (±40) / 150 (±30) |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в прод./попер. направлении, %, ГОСТ 31899-2-2011 | 170 (±40) / 170 (±40) |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в прод./попер. направлении, Н, ГОСТ 31898-1-2011 | 125 (±40) / 125 (±40) |
| Стойкость к термическому старению, ГОСТ Р 59150-2020 (п. 5.7) | испытание выдержал |
| Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012 | не менее 70% |
| Температурный диапазон применения материала | от −60 °С до +80 °С |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | Г4 |

* Сопротивление паропроницанию материала Изоспан КАРКАС в диапазоне 15 – 80 (м2·ч·Па)/мг. В соответствии с ГОСТ 25898-2020, если сопротивление паропроницанию материала более 15 (м2чПа)/мг, то его можно считать паронепроницаемым.