Изоспан D

паро-гидроизоляция повышенной прочности

Изоспан D — двухслойный материал, выполненный из высокопрочного тканого полипропиленового полотна и полимерной пленки.

Свойства материала Изоспан D позволяют применять его в качестве:

- подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутепленных скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под кровлю;

- паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонному основанию;

- временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3–4 месяцев.

Изоспан D выпускается в полотнах стандартной ширины (1,6 м) и в полотнах увеличенной ширины (3,2 м). Использование широких полотен позволяет сократить время монтажа, повысить надежность гидроизоляционного / пароизоляционного слоя (за счет меньшего количества нахлестов) и снизить расходы на проклейку нахлестов.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан D позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: неутепленные скатные кровли, плоские кровли, полы по бетонному основанию.

| Гарантия |  |
| --- | --- |
| 10 лет (подробности в гарантийном сертификате) |  |
| Расчетный прогнозируемый срок службы |  |
| 30 – 50 лет (подробности в гарантийном сертификате) |  |
| Геометрические параметры |  |
| Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 1,6 (±4%) |
| Площадь, м² | 150 / 70 / 35 / 15 (-0%) |
| Технические характеристики |  |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 | 660 (±60) / 510 (±80) |
| Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020 | 12 (-5/+26) |
| Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2) | не менее 1200 |
| Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012 | не менее 70% |
| Температурный диапазон применения материала | от −60 °С до +80 °С |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | Г4 |