Изоспан A с ОЗД

ветрозащитная паропроницаемая мембрана с огнезащитными добавками

Изоспан A с ОЗД — термоскрепленный полипропиленовый нетканый материал, в состав которого входят огнезащитные добавки (антипирены).

Ветрозащитная мембрана Изоспан A с ОЗД препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Изоспан A с ОЗД обладает водоупорностью, достаточной для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций стен от атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку, при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации.

Свойства материала Изоспан A с ОЗД позволяют применять его в качестве ветрозащиты в конструкциях вентилируемых фасадов.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащитной мембраны Изоспан A с ОЗД позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: вентилируемые фасады

| Гарантия |  |
| --- | --- |
| 10 лет (подробности в гарантийном сертификате) |  |
| Расчетный прогнозируемый срок службы |  |
| 30 лет (подробности в гарантийном сертификате) |  |
| Геометрические параметры |  |
| Площадь, м² | 70 |
| Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 1,6 (-0,5%/+1,5%) |
| Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 43,75 (-0%) |
| Технические характеристики |  |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 | 190 (±30) / 140 (±30) |
| Плотность потока водяного пара (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), г/(м2·24ч), ГОСТ 25898-2020 | 1000 (±200) |
| Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2) | не менее 250 |
| Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012 | не менее 70% |
| Температурный диапазон применения материала | от −60 °С до +80 °С |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | Г3 |