Изоспан FX

отражающая тепло-паро-гидроизоляция

Изоспан FX — материал, выполненный из вспененного полиэтилена (толщиной от 2 до 5 мм), полимерной пленки и металлизированной лавсановой пленки.

Свойства материала Изоспан FX позволяют применять его в качестве:

- пароизоляции с эффектом энергосбережения в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;

- подложки под любые напольные покрытия и системы «теплый пол»;

- экрана, отражающего тепловой поток от нагревательной системы.

Пенополиэтилен выполняет функцию дополнительной теплоизоляции благодаря своей структуре из изолированных пузырьков воздуха.

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей тепло-паро-гидроизоляции Изоспан FX позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, а также снизить теплопотери помещения, давая возможность сэкономить на его отоплении до 10% (по результатам натурных испытаний) за счет способности металлизированной поверхности отражать тепловое излучение.

Области применения: утепленные скатные кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия, система «теплый пол», ламинированные и паркетные полы, отражающий экран.

| Гарантия |  |
| --- | --- |
| 10 лет (подробности в гарантийном сертификате) |  |
| Расчетный прогнозируемый срок службы |  |
| 25 лет (подробности в гарантийном сертификате) |  |
| Геометрические параметры |  |
| Ширина, м | 1,2 (±1,5%) |
| Площадь, м² | 36 (±1,5%) |
| Технические характеристики |  |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 | 90 (±40) / 75 (±40) |
| Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020 | 12 (-7/+26) |
| Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2) | 1200 |
| Температурный диапазон применения материала | от −60 °С до +80 °С |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | Г4 |