Изоспан FL termo

алюминиевая односторонняя соединительная лента
https://isospan.gexa.ru/products/soedinitelnye-lenty/izospan-fl-termo/

Назначение: герметизация и скрепление нахлёстов полотен материалов Изоспан FB, Изоспан RF, Изоспан FD, Изоспан FS, Изоспан FX

| Форма выпуска |  |
| --- | --- |
| Ширина | 50 мм |
| Длина | 40 м.п. |
| Защитный слой | силиконизированная бумага |
| Характеристики |  |
| Состав основы | алюминиевая фольга |
| Состав клеевого слоя | синтетический каучук |
| Температурная устойчивость | от -40°С до +140°С |
| Температура монтажа | не ниже +15°С |