Изоспан FL

Металлизированная односторонняя соединительная лента

Назначение: герметизация и скрепление нахлёстов полотен материалов Изоспан RF, Изоспан FD, Изоспан FS, Изоспан FX

| Форма выпуска |  |
| --- | --- |
| Ширина | 50 мм |
| Длина | 50 м.п. |
| Характеристики |  |
| Состав основы | металлизированный полипропилен |
| Состав клеевого слоя | синтетический каучук |
| Температурная устойчивость | от -40°С до +80°С |
| Температура монтажа | не ниже +15°С |